

Полимерно-песчаная продукция - это находка для тех, кто ценит своё время и деньги. Высокая ударопрочность и морозостойкость делают его лидером среди аналогичной продукции из других материалов. При высокой температуре он не плавится и не деформируется, что делает его предпочтительнее асфальтового покрытия.

Предназначен для использования при благоустройстве территорий в сочетании с укладкой тротуарной плитки, для отделения проезжих частей улиц от газонов, тротуарных и пешеходных дорожек, для защиты дорожек, газонов, клумб на садовых участках от разрушения и размывания почвы после сильных дождей и схода снега и др.

**Вес нетто бордюра:** 6 кг **Вес брутто поддона с бордюром:** 890 кг

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав | смесь полимеров, песок кварцевый, пигмент красящий, светостабилизатор |
| Длина | 500 мм |
| Высота | 250 мм |
| Толщина | 55 мм |
| Возможные отклонения от габаритных размеров | длина/ширина не более ±1,5 мм, толщина не более ±0,5 мм |
| Цвет | Серый,красный |
| Морозостойкость | F500 |
| Водопоглощение | не более 0,3% |
| Количество на поддоне | 144 шт(72 м.п.) |
| Страна-произодитель | Россия, СПб |



