 

**Плитка полимерно-песчаная «кубик-рубик»**. Предназначена для мощения пешеходных зон, террас, дорожек преимущественно на частных объектах. Полимерно-песчаная плитка обладает повышенной ударопрочностью, морозостойкостью, практически полным отсутствием влагопоглощения и слабой истираемостью.   
На поверхности тротуарной плитки не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры, заполненные песком, при необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова, в летнее время нагрев покрытия из плитки значительно меньше, чем нагрев асфальта, при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

**Вес нетто плитки:** 3 кг **Вес брутто поддона с плиткой :** 970 кг.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Состав | смесь полимеров, песок кварцевый, пигмент красящий, светостабилизатор |
| Длина | 330 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Толщина | 27 мм |
| Возможные отклонения от габаритных размеров | ±1,5 мм по длине и ширине, ±0,5 мм по толщине |
| Цвет | Красная, серая |
| Прочность на сжатие | не ниже В 21,7 |
| Морозостойкость | F500 |
| Водопоглощение | не более 0,3% |
| Количество в 1 м² | 9 шт |
| Количество на поддоне | 315 шт(35м2) |
| Страна-производитель | Россия, СПб |

