## Slide 1: Системы теплоизоляции BAUMIT
Санкт-Петербург – 18.03.2020 – к.т.н. Борис Второв

## Slide 2
Состав систем теплоизоляции Baumit
PuraColor / NanoporColor /SilikonColor /
SilikatColor / GranoporColor (ГОСТ Р 52020)
Фасадные краски
StarContact / ProContact / NivoFix (ГОСТ Р 54359)
Клей
Минвата / Пенополистирол (ГОСТ 15588)
Утеплитель
Тарельчатый анкер (ГОСТ Р 58359)
Мех. крепеж
Щелочестойкая стеклосетка (ГОСТ Р 55225)
Гидрозащитный
армировочный
слой
UniPrimer
Грунтовка
StarContact / ProContact (ГОСТ Р 54359)
Минеральная: Classico (ГОСТ Р 54358)
Полимерные : PuraTop/NanoporTop/SilikonTop
/ SilikatTop / GranoporTop (ГОСТ Р 55818)
Декоративные
штукатурки
СФТК

## Slide 3
СФТК Baumit с облицовкой керамическими плитками:
BAUMIT STARSYSTEM CERAMIC MINERAL
и BAUMIT STARSYSTEM CERAMIC EPS
NEW !

## Slide 4
Финишные декоративные покрытия
Назначение декоративных покрытий:
Защита поверхности фасада от атмосферных воздействий (дождь, снег, ветер, солнце, соли, выхлопные газы …),
Декоративное оформление здания.

## Slide 5
Вяжущее | Синтетическое | Силикатное | Силиконовое
Стойкость к загрязнению | + | ++ | +++
Паро-проницаемость | + | +++ | ++
Гидрофобность | +++ | ++ | +++
Эластичность | +++ | + | ++
Передача цветов | +++ | + | +
Полимерные штукатурки
Профессиональные

## Slide 6
Фактура «Короед» - 1,5 мм, 2 мм, 3 мм
Фактура «Шуба» - 1 мм, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм

## Slide 7
Baumit NanoporTop
Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка премиум-класса на основе силикатного вяжущего.
Водоотталкивающая, атмосферостойкая, стойкая к загрязнениям, не накапливает внутренних напряжений. Отличается способностью к самоочищению (фотокатализ) и сверхвысокой паропроницаемостью (µ=20…30). Рекомендуется для реставрации.
Фактурные исполнения:
«шуба», «короед»
Цветовые исполнения: по вееру Baumit Толщина штукатурного слоя 1,5-3,0 мм.
Расход: ок. 2,5-3,9 кг/м2.
Декоративная штукатурка
Премиум-класс

## Slide 8
Baumit NanoporTop
Обычная штукатурка
ок. 0,2 мм
ок. 0,2 мм
Поверхность шероховатая, поры крупные
Частицы грязи задерживаются в неровностях и порах
Поверхность гладкая, микропористая
Частицы грязи имеют слабое сцепление и не задерживаются на поверхности

## Slide 9
Обычная штукатурка
Поверхность гидрофобная
Влага не смачивает поверхность и остается снуружи
Поверхность гидрофильная
Влага проникает во внешний слой, а затем при фильтрации наружу растворяет частицы грязи
Baumit NanoporTop

## Slide 10: Сравнение загрязнения через 6 лет эксплуатации
Обычная штукатурка
Baumit NanoporTop

## Slide 11
Низкая загрязняемость
– благодаря очень гладкой микропористой электрически нейтральной поверхности штукатурки частицы грязи имеют с ней слабое сцепление
Самоочищение
– с помощью сил природы (солнца, дождя и ветра) поверхность штукатурки легко освобождается от осевших на ней частиц
Отсутствие питательной среды для микроорганизмов
- благодаря щелочной среде и сверхвысокой паропроницаемости
Сохранение внешнего вида фасада
Низкие эксплуатационные расходы
Высокая долговечность
Baumit NanoporTop

## Slide 12
Baumit PuraTop
Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка премиум-класса на основе чистых акрилатов.
Водоотталкивающая, атмосферостойкая, стойкая к ультрафиолету, паропроницаемая, устойчивая к механическим воздействиям. Отличается особой способностью передавать насыщенные цвета.
Для создания цветовых акцентов.
Для ППС и МВ
Фактурные исполнения: «шуба», „короед».
Цветовые исполнения: по вееру Baumit
Толщина штукатурного слоя 1,5-3,0 мм.
Расход: ок. 2,5-3,9 кг/м2.
Декоративная штукатурка
Премиум-класс

## Slide 13
Baumit StarTop
Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка премиум-класса на основе силиконового вяжущего с функциональным наполнителем.
Гидрофобно-гидрофильная, атмосферостойкая, для сложных условий экспплуатации. Отличается высокой стойкостью к загрязнениям, яркостью цветов, удобством применения и высокой паропроницаемостью.
Фактурные исполнения:
«шуба», «короед»
Цветовые исполнения: по вееру Baumit Толщина штукатурного слоя 1,5-3,0 мм.
Расход: ок. 2,5-3,9 кг/м2.
Декоративная штукатурка
Премиум-класс
NEW !

## Slide 14
Baumit MosaikTop
Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на основе полимерного вяжущего, наполненная цветным гранулятом.
Водостойкая, моющаяся, высокопрочная штукатурка.
Используется для отделки цоколя и создания цветовых акцентов
Расход: 3,5-4,0 кг/м2
Крупность зерна: до 2 мм
Мозаичная штукатурка
Для цоколей, суперкачество!
NEW !

## Slide 15
Baumit CreativTop
Готовая к применению пастообразная цветная декоративная штукатурка на основе силиконового вяжущего.
Водостойкая, моющаяся.
Для креативного фасадного дизайна
Моделируемая штукатурка
NEW !

## Slide 16
Baumit SpeedTop
Ускоритель твердения
Жидкая синтетическая добавка в полимерные штукатурки для ускорения пленкообразования и твердения. Для использования при низких температурах (от +1 ºC до +15 ºC) и высокой относительной влажности воздуха (до 95%).
Расход: 250 мл на пластмассовое ведро 25 кг

## Slide 17
888 цветов!
Учтены последние дизайнерские тренды
Специальные цвета по запросу клиента
Минеральные пигменты швейцарской компании Pinova
Новая цветовая палитра
Baumit World of Life
Стойкость к УФ-излучению!
Профессиональная колеровка!
Холодные пигменты

## Slide 18
Холодные пигменты
82 °C - Обычный пигмент
70 ºC - холодный пигмент
Температура на темных фасадах на солнце летом

## Slide 19
Выбор цветов
Значение TSR (полное отражение солнечной энергии): При цветовых оттенках со значением TSR 20-24 на фасадных теплоизоляционных композиционных системах необходимо выполнять армированный базовый штукатурный слой с применением базовых составов на цементном вяжущем повышенной толщиной (≥ 5 мм)
NEW !

## Slide 20
Нормы по СФТК

## Slide 21
Испытания и сертификация продуктов и компонентов СФТК
Заключение: Полное соответствие нормам РФ
Сертификация СФТК Baumit
Notes: Системы с классом КВ0 рекомендуется применять для зданий с повышенным уровнем ответственности (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).

## Slide 22
Климатические испытания СФТК по ГОСТ 55943
Пройдено 100 блок-циклов (соответствует 200 климатическим циклам) при температурах от -40 до +70ºС с периодическим дождеванием (2015, 2018)
Заключение: Класс климатической устойчивости КВ0 (высокий)
Сертификация СФТК Baumit
Notes: Системы с классом КВ0 рекомендуется применять для зданий с повышенным уровнем ответственности (резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и более, а также уникальные здания и сооружения).

## Slide 23
Оценка пожарной опасности по ГОСТ 31251 (2010, 2015, 2016, 2019)
СФТК Baumit с внешним штукатурным слоем - 2019
Подтверждение соответствия ETAG 004 (Австрия)
Техническое свид-во Минстроя РФ ТС
№5813-19 (2019) на 5 лет
Заключение: Класс пожарной опасности К0
Сертификация СФТК Baumit
Notes: новый

## Slide 24
Альбомы технических решений на СФТК Baumit - 2 книги
Полный кардинальный апгрейд 2019
Техническая информация
Notes: новый

## Slide 25
Альбомы технических решений на СФТК Baumit – 4 АТР
Техническая информация