ВНИМАНИЕ!!

ТЕКСТ – НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КОПИРАЙТ ТЕКСТА!!

Оригинальный текст закреплен за компанией «Этернит». Полное повторение текста на Вашем сайте приведет к сбою в системе поиска продукта и ухудшит работу Вашего сайта!

# Основные этапы монтажа

# Фиброцементного кровельного волнистого листа Eternit Baltic [Готика], [Балтийская волна] на деревянную обрешетку

Начало работы

После установки стропил, прежде чем укладывать кровельный лист, необходимо проверить прямоугольность и плоскостность скатов крыши. В случае небольших отклонений, дефекты можно скрыть с помощью доборных элементов. Провести обмер скатов крыши в длину и ширину плоскости, чтобы оценить, сколько потребуется листов для укладки, доборных элементов и крепежа.

Обрешетка

Бруски обрешетки следует начинать устанавливать  с конька кровли. Расстояние между брусками обрешетки зависит от толщины бруса, наклона крыши и типа листов.

Расстояние А (расстояние между первой обрешеткой и серединой конька зависит от толщины коньков Н и угла наклона крыши α) определяется по Таблице 1 Рис. 1 («Готика» (Р75), « Балтийская волна» (Р75));

Таблица 1

| Зависимость расстояния А устройства обрешетки от высоты Н и угла наклона крыши α |
| --- |
| α | Н, мм |
|  | 40 | 50 | 60 | 80 |
| 10º | 195 | 193 | 191 | 188 |
| 15º | 191 | 189 | 186 | 180 |
| 20º | 187 | 183 | 178 | 173 |
| 25º | 183 | 178 | 172 | 165 |
| 30º | 179 | 172 | 165 | 156 |
| 35º | 174 | 166 | 158 | 146 |
| 40º | 168 | 152 | 150 | 130 |
| 45º | 162 | 151 | 140 | 122 |
| 50º | 154 | 142 | 130 | 107 |

Рис. 1

Положение других брусков обрешетки измеряется от центра бруска сверху вниз. Нижняя (карнизная) обрешетка должна быть на 8-10 мм выше, чем выбранная толщина обрешетки. Расстояние между центрами обрешетки, ширина и полезная ширина волнистых кровельных листов приводится в Таблице 2.

Таблица 2

| Название покрытия | Расстояние между центрами обрешетки | Ширина | Полезная ширина |
| --- | --- | --- | --- |
| Кровельный лист "Готика" | 460 мм | 920 мм | 873 мм |
| Кровельный лист "Балтийская волна" | 750 мм | 920 мм | 873 мм |

Перед обозначением первого ряда, при помощи рулетки определяем прямой угол. Самый простой вариант, используя рулетку, натянуть нитку вверх и влево, таким образом, чтобы гипотенуза угла прямоугольного треугольника  3000 мм х 4000 мм = 5000 мм. См. рис.2

Рис. 2 Схема установки конструкции крыши

Распределение кровельных фиброцементныйх листов Eternit Baltic [Готика], [Балтийская волна]  по кровле

Рис. 3   Укладка настила справа налево                       Рис. 4  Схема распределения листов по плоскости крыши

Укладка кровельных листов

Рис. 5 Схема соединения углов между листами

Листы перекрываются со всех сторон, поэтому в углах образуется перекрытие из 4 листов. По бокам, сверху и снизу образуется перекрытие только из двух листов. Разница в высоте перекрытий приводит к негерметичности кровли. Чтобы этого избежать, срезаются 2 угла листов. Таким образом поддерживается перекрытие двух листов по всему периметру уложенного листа. Углы листов «Готика» и «Балтийская волна» профиля Р75 срезаются на заводе.

Монтаж начинается с монтажа ветровой планки с левой и с правой стороны ската. Ветровую планку устанавливают снизу вверх. После установки ветровой планки с правой стороны, натягивают шнур-причалку, по которому укладывают первый ряд листов и заканчивают ряд нижним коньковым элементом. Затем приступают к укладке следующего ряда листов. Каждый следующий  коньковый элемент укладывается с нахлестом на предыдущий.

После окончания монтажа первого ската приступают к монтажу второго ската. Алгоритм работы повторяется, но вместо нижнего конькового элемента укладывают верхний коньковый элемент, который, перекрывая нижний коньковый элемент, образует замок и предотвращает попадание воды в подкровельное пространство.

Крепление листов к обрешетке

Кровельный волнистый лист Eternit Baltic крепят к обрешетке при помощи  саморезов из нержавеющей или оцинкованной стали  с размерами 6 х 100мм. Кроме саморезов можно использовать кровельные гвозди. Саморезы и кровельные гвозди должны иметь резиновую прокладку для обеспечения герметичности монтируемой кровли. Каждый лист крепится, по крайней мере, 4 крепежными элементами. Саморезы фирмы  «Eternit» обладают замочной головкой «Torx» T25. При закручивании саморезов важно не перетягивать и не создавать напряжение между листом и структурой крыши, но при этом необходимо обеспечить достаточную герметичность соединения.

Установка ветровой планки

Ветровые планки «С» формы предназначены для покрытия краев настилаемой крыши. Ветровые планки перекрываются между собой на 135 мм. Их используемая длина 1480 мм. В целях стока воды с крыши, необходимо, чтобы кровельный волнистый лист Eternit Baltic накрывал ветровую планку.

Рис. Ветровая планка «С» формы

Ветровая планка «С» формы крепится перед укладкой кровельных листов. На краях поперечной обрешетки необходимо прикрепить брус, на который будет опираться бок ветровой планки.  В этой точке ветровая                                                                                            планка закрепляется на каждый край обрешетки, а верхняя волнистая часть ветровой планки прижимается  прикрепленным в дальнейшем кровельным волнистым листом  кровли.  Лист, прижимающий ветровую планку левого края крыши, должен оканчиваться падающей волной, поэтому в этом месте лист можно обрезать

Рис. Устройство узла примыкания ветровой планки  «С» формы

Монтаж конька двухскатной кровли

Конек волнистого кровельного листа состоит из двух частей – верхний и нижний. Обе части применяют для покрытия конька двухскатной крыши. Эти элементы волнистой крыши можно применять при наклоне крыши от 70 до 500.  Конек устанавливается в момент укладки кровельных листов, согласно схеме распределения листов по плоскости.

Перед укладкой верхней части конька, по  нижней части конька прокладывается уплотнительная лента.

Рис.  Расположение нижней и верхней части конька

Рис.  Нижний и верхний части конька

Элементы односкатной крыши

Рис. Устройство узла прямоугольной ветровой планки

Рис. Устройство узла  детали примыкания кровли к вертикальной стене

Конек  вальмовый

Рис. Вальмовый конек                              Рис. Конечный вальмовый конек

Рис. Монтаж полукруглых коньков

Полукруглые вальмовые коньки монтируются снизу вверх. Монтаж начинается с установки конечного вальмового конька (с закрытым снизу краем), затем – открытые полукруглые коньки. Конек крепится к опорному брусу двумя саморезами из оцинкованной или нержавеющей стали или гвоздями. Перед монтажом вальмовых коньков, под ними прикрепляется уплотнительная лента.

Монтаж воронки

Для монтажа воронки используется гидроизоляция и изогнутая цветная жесть. У фиброцементных кровельных  листов, срезанных по диагонали, должна быть хорошая опора, а также их следует продвинуть по направлению к середине воронки минимум на 50 мм от опоры. Схема монтажа воронки показана на рис. Расстояние b  монтажа воронки на опору зависит от угла наклона крыши α:

Рис. Схема монтажа воронки

Вентиляция

Для устранения влаги, попавшей в подкровельное пространство, используется вентилируемая воздушная прослойка, устанавливаемая между диффузионной пленкой и кровлей. Высота вентилируемой воздушной прослойки должна быть не менее 20 мм. Для эффективной вентиляции подконструкции крыши применяется вентиляционный колпак. В фиброцементном кровельном верхнем листе вырезается отверстие 80 х 100 мм и просверливаются два отверстия для крепления. На стыке вентиляционного колпака и кровельного волнистого листа Eternit Baltic «Готика», «Балтийская волна»  размещается уплотнительная лента 8мм. Колпак крепится двумя крепежными саморезами 5 х 60 мм.

Для эффективной вентиляции конструкции крыши необходим один вентиляционный колпак на 20 м2 крыши.

# Text boxes

Настил листов следует начинать справа налево и снизу вверх (рис. 3). Распределение кровельных волнистых листов по поверхности крыши показано на рис. 4. На левом краю крыши целая волна должна завершить настил. Углы между листами соединяются, как показано на рис. 5

После укладки верхнего левого листа получается равномерный настил листов.

После укладки верхнего правого листа из-за срезанного левого нижнего угла листы не перекрываются. Рекомендуется между верхним правым и левым нижним листами оставить зазор 5-10 мм.

Далее листы укладываются влево. Укладывается лист, верхний правый угол которого срезан

Укладывается правый нижний лист, верхний левый угол которого не срезан.

Листы профиля крепятся к пятой и второй волнам и закрепляются на обрешетке в четырех точках. Места крепления указаны  на рисунке. У листов уже имеются просверленные отверстия для крепежных элементов.

Поверхности крыши показаны на рис. 4. На левом краю крыши целая волна должна завершить настил. Углы между листами соединяются, как показано на рис. 5

Верхние и нижние отверстия листов должны располагаться относительно друг друга так, чтобы крепежные элементы (саморез или гвоздь) могли пройти через них и прикрепить листы к обрешетке.

крепежных элементов.

поверхности крыши показано на рис. 4. На левом краю крыши целая волна должна завершить настил. Углы между листами соединяются, как показано на рис. 5

Если α < 15°, b ≥ 200 мм;

если α < 22°, b ≥ 150 мм;

если α ≥ 22°, b ≥ 100 мм