УКЛАДКА РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Резиновая плитка – инновационный отделочный материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками и имеющий широкую сферу применения. Процесс монтажа покрытия из резиновый крошки – достаточно простой и не требует высокой квалификации от исполнителя. Рассмотрим технологию укладки покрытия из резиновой крошки при работе с различными основаниями.

Отличие резиновой плитки от других покрытий: плюсы и минусы материала

По сравнению с традиционной тротуарной плиткой или брусчаткой резиновое покрытие более практично, безопасно в эксплуатации и декоративно.

Кроме того, плитка из резиновой крошки обладает и рядом дополнительных преимуществ:

- разнообразие фактур и цветовой гаммы позволяет выкладывать поверхности с оригинальными рисунками и орнаментами;

- устойчивость к температурным колебаниям – плитка не растрескивается на морозе;

- удобство транспортировки и хранения – отсутствует риск того, что при переноске плитка побьется;

- покрытие имеет хорошую сцепку с подошвой обуви – это свойство позволяет использовать резиновую плитку для детских площадок, беговых дорожек и спортзалов;

- простота выполнения монтажа и проведения ремонта – поврежденный участок достаточно заменить новым;

- на резиновом основании не образуются лужи – вода стекает в пространство между плитами и не задерживается на покрытии;

- повышает звукоизоляцию пола – особенно актуально при кладке внутри помещений;

- стойкость к воздействию реагентов, химикатов и различных масел;

- на поверхности резинового покрытия не образуется плесень и грибки;

- не требует дополнительного ухода.

Несмотря на существенные плюсы, резиновое покрытие имеет и пару минусов, которых лишены бетонная стяжка и тротуарная плитка:

Плитка из резиновой крошки – один из наиболее дорогих способов отделки придомовой территории. Однако такие расходы обычно оправданы длительным сроком эксплуатации.

Существуют ограничения по использованию полимерной плитки. Расположение покрытия недопустимо вблизи источников огня (открытый камин, мангал и т.д.). Во-первых, продукты сгорания резины вредны для здоровья человека, а во-вторых, упавший уголек прожжет плитку и может спровоцировать распространение огня.

Сфера применения плит из резиновой крошки

Хорошие технико-эксплуатационные характеристики позволили использовать резиновую тротуарную плитку в разных сферах.

Обустройство детских и спортивных площадок внутри помещений или на улице. Покрытие снижает уровень травматизма детей во время активных игр. Способность выдерживать значительные механические нагрузки обусловила широкое применение резиновой плитки в тренажерных залах.

Укладка пешеходных переходов и садовых дорожек.

Резиновая плитка для двора используется при оформлении придомовой территории.

Распространение получила резиновая плитка для гаража и для мощения автостоянок.

Из резинового покрытия делают противоскользящие накладки на ступени и лестницы.

Обустройство пола в складских и производственных помещениях.

Мощение территории, примыкающей к водоемам, искусственным прудам, бассейнам и причалам.

Как выбрать резиновую плитку

Резиновая плитка подбирается в зависимости от ее предназначения и типа основания, на которое она будет укладываться. Покрытие выпускается в разных габаритных размерах и разной конфигурации.

Основные правила выбора толщины покрывного материала:

Для покрытия поверхности с твердым основанием (металл, дерево, цементно-песчаный раствор, асфальт) подходит плитка толщиною 10-25 мм.

Грунтовые и песчаные поверхности покрываются резиновым материалом толщиною 30-40 мм. Желательно, чтоб структура плитки имела специальные втулки и торцевые пазы. Такие элементы обеспечивают более прочное сцепление.

Рекомендации по выбору размеров резиной плитки:

В выставочных центрах, крупных торговых залах применяются объемные модели покрытия – 100*100 см, 100*50 см или 50*50 см.

Резиновые плитки для дорожек, открытых дачных площадок имеют размер 50*50 см.

Для обустройства детских/спортивных площадок, технических зон, балконов и террас подойдет плитка размером 35*35 см.

Таблица выбора размеров резиновой плитки

Важно! Резиновая плитка для детских площадок и беговых дорожек должна иметь толщину не менее 25-30 мм. Кроме высокой прочности, такое покрытие обладает амортизационными, звуко- и виброизоляционными качествами

Особенности монтажа резинового покрытия

Технология укладки резиновой плитки несколько отличается от монтажа традиционного настила.  При обустройстве покрытия из резинового материала важно учитывать некоторые нюансы:

Монтаж покрытия на твердое основание происходит с помощью клея для резиновой плитки.

Технология монтажа плит на песчаную или грунтовую поверхность предусматривает создания углубления. Плиты соединяются встык.

Резиновое покрытие должно иметь небольшой уклон (1-2°) для оттока дождевой и талой воды.

Для придания покрытию прочности, целостности и законченности по периметру надо установить резиновые бордюрные элементы

Укладку покрытия из резины надо проводить в сухую погоду – на основании не должно быть луж, снега и т.д. Оптимальная температура воздуха для выполнения работ – от 5°С.

Желательно, чтоб сухая погода продержалась после монтажа плитки в течение еще двух-трех дней. Этого времени достаточно для полимеризации клеевого состава и надежной сцепки материалов.

При необходимости плитку можно резать. Для этого подойдет электрический лобзик, ножовка или обычный нож (хорошо заточенный).

Плитки можно выкладывать разными способами: «елочкой», прямой или смещенной брусчатки.

При создании необычного орнамента из разноцветных плиток, предварительно надо создать эскиз – разложить плитку в выбранном порядке, не скрепляя элементы композиции.

Технология укладки резиновой плитки на твердое основание

Уложить дорожку или площадку из резинового покрытия можно на асфальт, бетонное основание или поверх деревянного настила.

Инструменты и материалы

Для выполнения работ понадобится:

- резиновые плиты толщиною 20 мм;

- бордюрные элементы из резины;

- острый нож;

- клей для резиновых поверхностей (лучше выбрать клеевой состав на основе полиуретана – именно это вещество используется при прессовке резиновой крошки в плиты);

- тара для клея;

- пылесос или метла;

- линейка и строительный уровень;

- мел для разметки;

- зубчатый шпатель;

- поролоновая губка и щетка;

- резиновый молоток.

Подготовительные работы

Поверхность основания должна быть ровной, без трещин и впадин. Бетонная стяжка не должна крошиться или отслаиваться. Любые дефекты и неровности надо убрать, поверхность очистить от лишнего мусора.

Для надежной сцепки резиновой плитки с основанием необходимо соблюдать несколько правил:

температура воздуха и материала – 10-20°С;

влажность воздуха – до 70%;

при укладке покрытия вблизи воды (территория около бассейна, причалы и т.д.) необходимо наносить двойной слой клея.

Последовательность монтажа

Рассмотрим, как укладывать резиновую плитку на асфальт.

Алгоритм действий:

- Поверхность прогрунтовать. Для этого можно использовать пропитку из смеси скипидара (ацетона) с полиуретановым клеем в пропорции 1:1. Примерный расход смеси – 300 г/м2.

- Основание оставить на 1 час до полного высыхания.

- По периметру площадки или дорожки протянуть шнур.

- На подготовленную поверхность нанести клей (резиново-битумную мастику). Слой клеящего вещества выровнять шпателем или валиком.

- Если покрываемый участок имеет квадратную, круглую или прямоугольную форму, то укладку плитки надо начинать с центра.

- Материал выкладывать на асфальт и плотно прижимать к основанию, оставляя минимальный зазор между плитами.

- Для того чтоб под плиткой не оставался воздух, а покрытие не бралось волнами, необходимо «простукивать» поверхность резиновым молотком.

- По периметру площадки установить бордюр.

Эксплуатировать участок можно через два дня после укладки.

Совет. Если клей проступил на лицевую сторону плитки, то его надо сразу удалить губкой. После высыхания сделать это будет сложно и на поверхности останутся пятна

Укладка резинового покрытия на грунт

Подготовка основания

- Резиновую плитку для дачи часто приходится укладывать на грунт. В этом случае применяется плитка большей толщины (30-80 мм) и проводится более тщательная подготовка основания – создается «трехслойная» подушка.

- Участок очистить от сорняков.

- Снять верхний слой грунта (глубина «котлована» - около 140-210 мм).

- Хорошо утрамбовать площадку.

- Поверх грунта выложить щебень мелкой фракции. Высота подушки – 50-100 мм. Толщина слоя из щебня зависит от назначения покрытия: под дорожки – достаточно 70 мм, для спортивной/детской площадки – 100 мм, а под размещение автомобиля – не менее 200 мм.

- Второй слой – цементно-песчаная подушка, толщина – до 70 мм. Щебень можно усыпать и одним песком, но добавление цемента придаст прочности покрытию.

- Выровнять поверхность и приступить к укладке резинового покрытия – плитки.

Правила монтажа

При укладке плитки на грунт надо придерживаться некоторых правил:

- Оформление бордюров – обязательно.

- Уклон для оттока воды можно не делать – влага просачивается через резиновую плитку и грунт естественным образом.

- Если монтаж покрытия происходит не на цементно-песчаную смесь, то надо выбирать плитку со специальными шипами (втулками). Элементы такого покрытия скрепляются по системе «паз-шип».

- Если между целыми плитами и бордюрам образуется свободное пространство, то его надо закладывать куски используемого материала.

- Через каждые тря ряда надо проверять стыковку элементов и правильность укладки.

- Готовую кладку надо утрамбовать и обильно обсыпать песком. В процессе выметания песок заполнит мелкие щели и стыки.

Уход за резиновой плиткой

Плитка устойчива к неблагоприятным погодным условиям и температурным колебаниям, поэтому особых советов по эксплуатации и уходу за резиновым покрытием нет. Благодаря своим свойствам плитка застрахована от образования плесени, грибков и от порчи покрытия грызунами.

Если поверхность загрязнилась – ее достаточно промыть под средним напором воды со шланга. Трудновыводимые пятна и приставшую грязь можно потереть щеткой, смоченной в мыльном растворе.